# ООО ТПК «КРост»

# www.optlestorg.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1. Мебельный щит сортов Экстра, А, В, С, Эконом (односторонний).

1.1.Сорт «Экстра»

| № п/п | Наименование порока | Норма ограничения в деталях |
| --- | --- | --- |
| № п/п |  | На лицевой поверхности | На нелицевой поверхности |
| 1. | Сучки | Не допускаются | Допускаются сучки всех видов и размеров без ограничения, кроме сквозных выпавших сучков (выпавшие несквозные допускаются). |
| 2. | Смоляные кармашки | Допускаются: - для изделий шириной до 300мм не более 2 шт. размером до 2x15мм или 1шт. размером до 3x50 мм на 1 м.п изделия; - для изделий шириной 300 мм и более до 3 шт. на 1 м.п. размером до 2х 15 мм или до 2 шт. размером до 3x50 мм. | Допускаются |
| 3. | Заболонь, побурение покраснение | Не допускается | Допускается |
| 4. | Синева | Не допускается | Допускается до 10% площади пласти |
| 5. | Неплотное прилегание мини- шипа (дефект склейки) | Не допускается | Не допускается |

1.2.Сорт А

| № п/п | Наименование порока | Норма ограничения в деталях |
| --- | --- | --- |
|  |  | На лицевой поверхности | На нелицевой поверхности |
| 1. | Сучки | Не допускаются | Допускаются сучки всех видов и размеров без ограничения, кроме сквозных выпавших сучков (выпавшие несквозные допускаются). |
| 2. | Смоляные кармашки | Допускаются: для изделий шириной до 300 мм: - размером до3x50 мм не более 2шт. на 1 м.п. для изделий шириной свыше 300 мм: - размером до 3x50 мм не более 3шт. на 1 м.п. | Допускаются |
| 3. | Заболонь, побурение, покраснение | Допускается до 20% от площади изделия | Допускается |
| 4. | Прорость | Не допускается | Допускается несквозная |
| 5. | Синева | Не допускается | Допускается |
| 6. | Неплотное прилегание мини-шипа /дефект склейки / | Не допускается | Допускается |
| 7. | Трещины несквозные | Не допускаются | Допускаются |
| 8. | Трещины сквозные | Не допускаются | Не допускаются |
| 9. | Вырыв, скол, вмятина, задир | Допускаются глубиной до 0,5 мм | Допускаются размерами до 20*30мм и глубиной не более 5мм |
| 10. | Непрострог | Не допускаются | Допускается незначительно |

1.3.Сорт В

| № п/п | Наименование порока | Норма ограничения в деталях |
| --- | --- | --- |
|  |  | На лицевой поверхности | На нелицевой поверхности |
| 1. | Сучки | Допускаются здоровые, полностью и частично сросшиеся диаметром до ½ ширины ламели, в том числе и на кромках ламелей не более 2шт. на 1п.м. изделия | Допускаются сучки всех видов и размеров без ограничения, кроме сквозных выпавших сучков (выпавшие несквозные допускаются). |
| 2. | Смоляные кармашки | Допускаются: для изделий шириной до 300 мм: - размером 5х70мм не более 2шт. на 1 м.п. для изделий шириной свыше 300 мм: - размером 5x70 мм не более 3шт. на 1 м.п. | Допускаются |
| 3. | Заболонь, побурение, покраснение | Допускается до 60% от площади изделия | Допускается |
| 4. | Прорость | Не допускается | Допускается несквозная |
| 5. | Синева | Допускается до 5% от площади изделия | Допускается |
| 6. | Неплотное прилегание мини-шипа /дефект склейки / | Не допускается | Допускается |
| 7. | Трещины несквозные | Не допускаются | Допускаются |
| 8. | Трещины сквозные | Не допускаются | Не допускаются |
| 9. | Вырыв, скол, вмятина, задир | Допускаются глубиной до 0,5 мм | Допускаются размерами до 20*30мм и глубиной не более 5мм |
| 10. | Непрострог | Не допускаются | Допускается незначительно |

Примечания для сортов Экстра, А, В:

1.Остальные пороки древесины не допускаются.

2. Ламели, используемые для изготовления клееных щитов категории «Экстра» должны быть цельными, т.е. не сращенными по длине.

3. Для изготовления клееных щитов категории «А» и «В» использование сращенных по длине ламелей допускается на горизонтальный шип-паз.

4. Лицевая поверхность клееных щитов всех категорий состоит из поверхностей ламелей, ориентированных таким образом в этом щите, чтобы они имеют вид только радиального, либо только тангенциального распила.

1.4. Сорт  С

| №п/п | Наименование пороков | Нормы ограничения пороков |
| --- | --- | --- |
|  |  | На лицевой поверхности | На нелицевой поверхности |
| 1. | Сучки любые, кроме выпавших | Допускаются | Допускаются |
| 2. | Сучки выпавшие | Не допускаются | Допускаются несквозные |
| 3. | Трещины несквозные | Допускаются | Допускаются |
| 4. | Трещины сквозные | Не допускаются | Не допускаются |
| 5. | Смоляные кармашки | Допускаются | Допускаются |
| 6. | Грибные ядровые пятна, побурение, синева, заболонь | Допускаются до 75% от площади изделия | Допускаются до 75% от площади изделия |
| 7. | Прорость | Допускается несквозная | Допускается несквозная |
| 8. | Сердцевина | Допускается | Допускается |
| 9. | Засмолок, свилеватость, завиток, крень, наклон волокон | Допускаются | Допускаются |
| 10. | Гниль | Не допускается | Допускается твёрдая, не более 10% площади изделия |
| 11. | Червоточина | Не допускается | Допускается |
| 12. | Вырыв, скол, вмятина, задир | Допускаются размерами до 20*30мм и глубиной не более 5мм | Допускается |
| 13. | Непрострог | Допускается не более 10% от общей площади изделия | Допускается не более 30% от общей площади изделия |
| 14. | Обзол | Не допускается | Допускается не более 1/3 толщины изделия и не более 5% от общей площади изделия |
| 15. | Вид клеевого соединения по длине ламелей | Допускается горизонтальное сращивание (вид «линии») и вертикальное (вид «ёлочки») | Допускается горизонтальное сращивание (вид «линии») и вертикальное (вид «ёлочки») |
| 16. | Вид распила | Смешанный | Смешанный |

1.5.Сорт «Эконом»

| №п/п | Наименование пороков | Нормы ограничения пороков |
| --- | --- | --- |
|  |  | На лицевой поверхности | На нелицевой поверхности |
| 1. | Сучки любые | Допускаются | Допускаются |
| 2. | Сучки выпавшие | Допускаются несквозные | Допускаются несквозные |
| 3. | Трещины несквозные | Допускаются | Допускаются |
| 4. | Трещины сквозные | Не допускаются | Не допускаются |
| 5. | Смоляные кармашки | Допускаются | Допускаются |
| 6. | Грибные ядровые пятна, побурение, синева, заболонь | Допускаются | Допускаются |
| 7. | Прорость | Допускается несквозная | Допускается несквозная |
| 8. | Сердцевина | Допускается | Допускается |
| 9. | Засмолок, свилеватость, завиток, крень, наклон волокон | Допускаются | Допускаются |
| 10. | Гниль | Не допускается | Допускается твёрдая, не более 10% площади изделия |
| 11. | Червоточина | Не допускается | Допускается |
| 12. | Вырыв, скол, вмятина, задир | Допускаются размерами до 25*35мм и глубиной не более 7мм | Допускается |
| 13. | Непрострог | Допускается не более 20% от общей площади изделия | Допускается не более 30% от общей площади изделия |
| 14. | Обзол | Не допускается | Допускается не более 1/3 толщины изделия и не более 15% от общей площади изделия |
| 15. | Вид клеевого соединения по длине ламелей | Допускается горизонтальное сращивание (вид «линии») и вертикальное (вид «ёлочки») | Допускается горизонтальное сращивание (вид «линии») и вертикальное (вид «ёлочки») |
| 16. | Непроклей | Допускается незначительно | Допускается незначительно |
| 17. | Вид распила | Смешанный | Смешанный |

2. Номенклатура продукции. Предельно допустимые отклонения размеров.

2.1. Влажность ламелей клееного щита составляет   8% +/- 2%.

2.2. Предельные отклонения от номинальных размеров деталей должны быть не более:

По толщине: 0/+0,1 мм

По ширине: 0/+0,5 мм

По длине: 0/+10 мм

2.3. Прирезка изделий по длине производится под углом 90 градусов.

3. Упаковка.

3.1. Упаковка мебельных клееных щитов может производиться в термопленку по требования Покупателя.

3.2. Каждая упаковка должна иметь этикетку со следующей информацией:

- наименование изделия;

- порода древесины;

- размеры изделия;

- его категория;

- количество изделий в упаковке.